| MultiLine folyóka rendszer saját lejtés nélkül |
| --- |
| 12500 | MULTILINE V400G tip. polimerbeton folyókatest, 5mm öntöttvas élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra, MSZ-EN1433 szabvány szerint. Elemhossz: 1,0 m Beép. szélesség: 45 cm Beép. mélység: 48 cm |
| 13500 | MULTILINE V500G tip. polimerbeton folyókatest (alapelem) 5mm öntöttvas élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra, MSZ-EN1433 szabvány szerint. Elemhossz: 1,0 m Szélesség: 55 cm Beép. mélység: 59 cm |
| 12511 | MULTILINE V400G tip. polimerbeton folyókatest, 5mm öntöttvas élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, A15-E600 terh. oszt.-ra, MSZ-EN1433 szabvány szerint. Oldalsó sarok, T vagy keresztcsatl. Elemhossz: 1,0 m Beép.szélesség: 45 cm Beép.mélység: 48 cm |
| 13511 | MULTILINE V500G 0.1 tip. polimerbeton folyókatest 5mm öntöttvas élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, oldalsó csatl.lehetőséggel, A15-E600 terh. oszt.-ra, MSZ-EN1433 szabvány szerint. Elemhossz: 1,0 m Szélesség: 55 cm Beép. mélység: 59 cm |
| 12512 | MULTILINE V400G tip. polimerbeton bekötőakna felső rész 5mm öv. élvédelemmel, saját lejtés nélkül, vízzáró tömítőhoronnyal, A15-F900 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Elemhossz: 1,0 m |
| 13512 | MULTILINE V500G tip. polimerbeton bekötőakna felső rész saját lejtés nélkül, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. Beép.szélesség: 55cm, súly: 202kg |
| 12513 | MULTILINE V400G - 0.2 tip. polimerbeton folyókatest 5 mm öntöttvas élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, lejtés nélkül, DN400 függőleges kivezetéssel, A15-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak. elemhossz: 1,0 m |
| 13513 | MULTILINE V500G tip. polimerbeton folyókatest 5mm öntöttvas élvédelemmel, vízzáró tömítőhoronnyal, DN400 kivez.,A15-E600 terh. oszt.-ra, MSZ-EN1433 szabvány szerint. Elemhossz: 1,0 m Szélesség: 55 cm Beép. mélység: 59 cm DN 400 függőleges nyílás |
| 12514 | MULTILINE V400G homloklap polimerbetonból, élvédelemmel, folyóka elejére és végére |
| 13514 | MULTILINE V500G homloklap, élvédelemmel folyókaszakasz elejére és végére |
| 12515 | MULTILINE V400G homloklap polimerbetonból, DN 300 csatlakozó nyílással, élvédelemmel |
| 13515 | MULTILINE V500G homloklap 0. típushoz DN400 gumitömítéses csatlakozással, élvédelemmel |
| MultiLine rácsok |
| 13880 | MULTILINE V400G öntöttvas bordás rács D400/E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m Szélesség: 440 mm |
| 13890 | MULTILINE V500G öntöttvas bordás rács D400-E600 terh. oszt.-ra, teljeskörűen megfelel az MSZ-EN1433 szabványnak, Elemhossz: 0,5 m |