415157

ACO Toptek Uniface smart AL alumínium burkolható fedlap kompozit betéttel (nem igényel betonkitöltést) víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 200x200 nyílásmérettel, 300x300 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 3,7 kg.

415158

ACO Toptek Uniface smart AL alumínium burkolható fedlap kompozit betéttel (nem igényel betonkitöltést) víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 300x300 nyílásmérettel, 400x400 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 5,68 kg.

415159

ACO Toptek Uniface smart AL alumínium burkolható fedlap kompozit betéttel (nem igényel betonkitöltést) víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 400x400 nyílásmérettel, 500x500 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 7,77 kg.

415160

ACO Toptek Uniface smart AL alumínium burkolható fedlap kompozit betéttel (nem igényel betonkitöltést) víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 500x500 nyílásmérettel, 600x600 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 10,27 kg.

415161

ACO Toptek Uniface smart AL alumínium burkolható fedlap kompozit betéttel (nem igényel betonkitöltést) víz- és szagzáró, lecsavarozható kivitelben. 600x600 nyílásmérettel, 700x700 keretmérettel, 50mm keretmagasság, L15 terhelési osztályra. Burkolat vastagsága legfeljebb 15mm lehet. Súly: 13,16 kg.